801-15-1	L型支架及基础（含接地、防雷）：采用通用参数

801-15-2	龙门架及基础（2+1车道，每个门架包含2个基础，含接地、防雷）：采用通用参数

801-15-8	悬臂式情报板钢结构	：采用通用参数

801-17-1-h	龙门架及基础（2+1车道，含保护、防雷接地）	：采用通用参数

801-17-1-i	龙门架及基础（4+1车道，含保护、防雷接地）	：采用通用参数

801-17-2-o	户外综合机柜围栏：采用通用参数

803-1-1-b	悬臂式情报板钢结构：采用通用参数

803-1-2-b	悬臂式情报板钢结构：采用通用参数

803-1-3-c	门架式情报板钢结构：采用通用参数

803-1-4-b	外场摄像机立柱：采用通用参数

803-1-5-b	外场摄像机立柱：采用通用参数

803-2-1-b	快球摄像机立柱：采用通用参数

803-2-3-b	防爆摄像机立柱：采用通用参数

803-2-5-c	卡口摄像机立柱：采用通用参数

通用参数：

立柱及金属固件采用热浸镀锌+喷塑双层防腐处理，喷塑材料采用聚酯涂料，立柱、法 兰盘、抱箍的镀锌量为 600g/m2，紧固件等小型构件镀锌量为 350g/m2，喷塑层厚度不小于 0.076mm，喷塑层颜色采用 RAL9016（乳白色），其它技术标准执行GB/T 470 的有关规定。