802-7-2-a	12芯单模光缆

"光缆主要技术性能指标

1） 光纤

光纤类型：单模

工作波长： 1310mm 1550nm

几何特性：符合 ITU-T G.652 要求，其中：

模场直径：标称值 9～10μm±10％

包层直径：标称值 125μm±2％

包层表面不圆度： ＜2％

模场/包层同心偏差：≤1μm

截止波长： 1100～1280nm

筛选张力≥5N，加力时间不小于 1 秒

总色散系数≤3.5Ps/nm·Km（1285～1330nm）

2）光缆

光缆结构：中心束管式或层绞式

敷设方式：沿硅芯管道敷设

维护方式：填充油膏

加强件： 金属加强件

光纤色谱：每根光纤整个长度标色

衰减特性：衰减常数≤0.36dB/Km （1310nm）

衰减常数≤0.22dB/Km （1550nm）

接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.1dB，

单个接头的最大接头损耗≤0.4dB

衰减温度特性：在－30℃～60℃范围内附加衰减≤0.05dB/Km

允许拉伸力：当缆的伸长量为 0.2％时，允许拉伸力不小于 2500N

允许侧压力：允许侧压力不小于 2000N/100mm

护套：达到一定的机械强度、防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及啮齿动物咬伤。

光缆浸水试验 24 小时后，光缆外护套对地绝缘电阻在直流 500 伏电压下不小于 2000Ω·Km。

浸水 24 小时后，护套耐压强度不小于直流 20KV，持续时间不小于 2 分钟。

（l） 光缆允许弯曲半径

.安装时：≥光缆外径的 20 倍

固定后：≥光缆外径的 15 倍

(m) 制造长度：盘长 2000m

(n) 长度标志：外护套上带有间隔不大于 1 米的长度标志

(o) 使用寿命：正常使用不小于 25 年。

(p)其他有关指标应符合 ITU-T、ICE 及国内有关规范的规定"

802-7-2-b	96芯单模光缆（通信）

"光缆主要技术性能指标

1） 光纤

光纤类型：单模

工作波长： 1310mm 1550nm

几何特性：符合 ITU-T G.652 要求，其中：

模场直径：标称值 9～10μm±10％

包层直径：标称值 125μm±2％

包层表面不圆度： ＜2％

模场/包层同心偏差：≤1μm

截止波长： 1100～1280nm

筛选张力≥5N，加力时间不小于 1 秒

总色散系数≤3.5Ps/nm·Km（1285～1330nm）

2）光缆

光缆结构：中心束管式或层绞式

敷设方式：沿硅芯管道敷设

维护方式：填充油膏

加强件： 金属加强件

光纤色谱：每根光纤整个长度标色

衰减特性：衰减常数≤0.36dB/Km （1310nm）

衰减常数≤0.22dB/Km （1550nm）

接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.1dB，

单个接头的最大接头损耗≤0.4dB

衰减温度特性：在－30℃～60℃范围内附加衰减≤0.05dB/Km

允许拉伸力：当缆的伸长量为 0.2％时，允许拉伸力不小于 2500N

允许侧压力：允许侧压力不小于 2000N/100mm

护套：达到一定的机械强度、防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及啮齿动物咬伤。

光缆浸水试验 24 小时后，光缆外护套对地绝缘电阻在直流 500 伏电压下不小于 2000Ω·Km。

浸水 24 小时后，护套耐压强度不小于直流 20KV，持续时间不小于 2 分钟。

（l） 光缆允许弯曲半径

.安装时：≥光缆外径的 20 倍

固定后：≥光缆外径的 15 倍

(m) 制造长度：盘长 2000m

(n) 长度标志：外护套上带有间隔不大于 1 米的长度标志

(o) 使用寿命：正常使用不小于 25 年。

(p)其他有关指标应符合 ITU-T、ICE 及国内有关规范的规定"

802-7-2-c	96芯单模光缆（监控）

"光缆主要技术性能指标

1） 光纤

光纤类型：单模

工作波长： 1310mm 1550nm

几何特性：符合 ITU-T G.652 要求，其中：

模场直径：标称值 9～10μm±10％

包层直径：标称值 125μm±2％

包层表面不圆度： ＜2％

模场/包层同心偏差：≤1μm

截止波长： 1100～1280nm

筛选张力≥5N，加力时间不小于 1 秒

总色散系数≤3.5Ps/nm·Km（1285～1330nm）

2）光缆

光缆结构：中心束管式或层绞式

敷设方式：沿硅芯管道敷设

维护方式：填充油膏

加强件： 金属加强件

光纤色谱：每根光纤整个长度标色

衰减特性：衰减常数≤0.36dB/Km （1310nm）

衰减常数≤0.22dB/Km （1550nm）

接头损耗：单个接头的平均接头损耗≤0.1dB，

单个接头的最大接头损耗≤0.4dB

衰减温度特性：在－30℃～60℃范围内附加衰减≤0.05dB/Km

允许拉伸力：当缆的伸长量为 0.2％时，允许拉伸力不小于 2500N

允许侧压力：允许侧压力不小于 2000N/100mm

护套：达到一定的机械强度、防水、防震、防腐、防微生物侵蚀及啮齿动物咬伤。

光缆浸水试验 24 小时后，光缆外护套对地绝缘电阻在直流 500 伏电压下不小于 2000Ω·Km。

浸水 24 小时后，护套耐压强度不小于直流 20KV，持续时间不小于 2 分钟。

（l） 光缆允许弯曲半径

.安装时：≥光缆外径的 20 倍

固定后：≥光缆外径的 15 倍

(m) 制造长度：盘长 2000m

(n) 长度标志：外护套上带有间隔不大于 1 米的长度标志

(o) 使用寿命：正常使用不小于 25 年。

(p)其他有关指标应符合 ITU-T、ICE 及国内有关规范的规定"

801-7-1	单模光缆（16芯）

801-17-2-a	铠装光缆（24芯）

803-5-1	单模光缆（16芯）