48芯单模光缆

符合ITU—T G.652建议:

- 模场半径:9～9.5μm±10%；

- 包层直径:125μm±2μm；

- 包层不圆度:≤2％；

- 同心度误差:≤1μm；

- 截止波长：1150≤λcc≤1280(nm)；

- 损耗（在1150～

1330nm时）：0.36dB/km,在1550nm时：0.22dB/km；

- 在光缆工作温度范围内的衰减变化：≤0.1dB/km；

- 色散在1285～1330nm时:3.5PS／nm·km；

- 允许拉伸力、压扁力：符合YD/T 901-2018的要求；

- 碾压性能：最大承载30daN/cm符合IEC794.1.E3要求；

- 最小弯曲半径：静态不小于光缆外径的15倍，动态不小于光缆外径的20倍；

- 温度范围：安装时-20℃～+60℃，存储时-50℃～+70℃；

- 使用寿命：≥25年

96芯单模光缆

符合ITU—T G.652建议:

- 模场半径:9～9.5μm±10%；

- 包层直径:125μm±2μm；

- 包层不圆度:≤2％；

- 同心度误差:≤1μm；

- 截止波长：1150≤λcc≤1280(nm)；

- 损耗（在1150～1330nm时）：0.36dB/km,在1550nm时：0.22dB/km；

- 在光缆工作温度范围内的衰减变化：≤0.1dB/km；

- 色散在1285～1330nm时:3.5PS／nm·km；

- 允许拉伸力、压扁力：符合YD/T 901-2018的要求；

- 碾压性能：最大承载30daN/cm符合IEC794.1.E3要求；

- 最小弯曲半径：静态不小于光缆外径的15倍，动态不小于光缆外径的20倍；

- 温度范围：安装时-20℃～+60 ℃，存储时-50℃～+70℃；

- 使用寿命：≥25年