- 基础法兰盘材质Q235B，镀锌量≥600g/m2，符合设计图纸要求及GB/T 3274-2017、GB/T 2694-2018国标标准；

2、地脚螺栓强度8.8级（在基础外露部分体现、标识清晰），含配套8.8级螺母及平弹垫片，镀锌量≥350g/m2，符合设计图纸要求及GB/T 799-2020、GB/T 3098系列最新国标标准。