72芯光缆技术指标

2.4.1.2 光缆技术要求 （1）模场半径：9～9.5μm±10%； （2）包层直径：125μm±2μm；包层不圆度：≤2％； （3）同心度误差：≤1μm；截止波长：1150≤λcc≤1280(nm）； （4）损耗（在1150～1330nm时）：0.36dB/km,在1550nm时：0.22dB/km； （5）在光缆工作温度范围内的衰减变化：≤0.1dB/km； （6）色散在1285～1330nm时：3.5PS／nm·km； （7）最大允许张力：270daN符合IEC794.1.E3要求。