钢管：

φ114镀锌钢管：外径114mm，壁厚4.0mm

φ140镀锌钢管：外径140mm，壁厚4.5mm

φ50镀锌钢管：外径50mm，壁厚4.0mm

φ60镀锌钢管：外径60mm，壁厚3.0mm

4、热漫镀锌钢管选用国产优质钢管，应有钢管材质证明，镀锌量为500g/m2，热漫镀锌所用的锌为0号锌或1号锌。

5、热镀锌钢管外表面光滑平整，不允许有伤痕或裂纹等。不允许有镀层和涂层缺陷。

6、热镀锌钢管管材不应有影响使用的弯曲，但两个端面与管轴线应垂直。

7、热镀锌钢管内表面不允许有气泡、裂纹、脱皮、无明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。

8、热镀锌钢管表面镀锌均匀，厚度符合GB/T3091-93的技术规格书，镀锌钢管应做镀锌层均匀性的试验，钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红。9、热镀锌钢管管件的尺寸及偏差应符合国家要求。

10、所有管件内径应与管材内径一致，管件不得有通径损失。如管件有缩径现象，应加大一个规格型号，以确保系统的流量。管道和管件不小于《低压流体输送用镀锌焊接钢管》(GB/T3091-2015)对管壁标准厚度要求，不能出现负偏差。

镀锌扁钢：

50×5，镀锌量为600g/m2