| 聚乙烯管技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 技术指标 |
| 1 | 密度 (Kg/m3 ) | 940- 960 |
| 2 | 拉伸强度 (Mpa) | ≥20 |
| 3 | 断裂伸长率(%) | ≥350 |
| 4 | 耐环境应力开裂（h) | ≥200 |
| 5 | 纵向回缩率（％） | ≤3 |